| СТО 8397-007-69093357-2013 Приложение А (обязательное) Таблица А1. Физико-механические показатели материала нетканого геотекстильного КАНВАЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование показателей | Норма для марки КАНВАЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метод испытаний |
| № п/ п | Наименование показателей | МФ 5 | МФ 9 | МФ 11 | МФ 14 | МФ 16 | МФ 18 | МФ 19 | МФ 23 | МФ 25 | МФ 27 | МФ 30 | Метод испытаний |
| 1 | Разрывная нагрузка, кН/м не менее: - продольное направление -поперечное направление | 5,0 5,0 | 9,5 9,0 | 13,0 11,0 | 15,0 14,0 | 17,0 16,0 | 19,0 18,0 | 20,0 19,5 | 24,0 23,0 | 26,0 25,0 | 28,0 27,0 | 31,0 30,0 | ГОСТ Р 53226, ИСО 10319, пункт 8.3 СТО |
| 2 | Относительное удлинение при максимальной нагрузке, % не более: -продольное направление -поперечное направление | 100 110 | 100 110 | 100 110 | 100 110 | 100 110 | 100 110 | 100 110 | 100 110 | 100 110 | 100 110 | 100 110 | ГОСТ Р 53226, ИСО 10319, пункт 8.3 СТО |
| 3 | Относительное удлинение при нагрузке 25 % , % не более - продольное направление -поперечное направление | 35 30 | 35 30 | 35 28 | 30 28 | 30 25 | 30 25 | 28 25 | 28 20 | 28 20 | 25 20 | 20 20 | ГОСТ Р 53226, ИСО 10319, пункт 8.3 СТО |
| 4 | Толщина при давлении 2 кПа, мм, 10 % | 0,8 | 1,15 | 1,35 | 1,55 | 1,85 | 2,00 | 2,15 | 2,40 | 2,55 | 2,75 | 3,00 | ГОСТ Р 50276, пункт 8.4 СТО |
| 5 | Неровнота по массе, %, не более | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ГОСТ15902.2Пу нкт 8,5 СТО |

Нагрузка на растяжение

при 70% удлинения, кН/м,

ГОСТ Р

53226,

6

не менее

-продольное направление

-поперечное направление

4,0

3,5

7,0

6,5

10,5

9,0

13,0

12,0

15,0

14,0

17,0

16,0

18,0

17,5

21,5

20,5

23,5

22,5

25,5

24,5

28,5

27,5

ИСО 10319,

пункт 8.3 СТО

Нагрузка на растяжение

при 80% удлинения, кН/м,

ГОСТ Р

53226,

7

не менее

-продольное направление

-поперечное направление

4,5

4,0

7,5

7,0

11,0

9,5

13,5

12,5

15,5

14,5

17,5

16,5

18,5

18,0

22,0

21,0

24,0

23,0

26,0

25,0

29,0

28,0

ИСО 10319,

пункт 8.3 СТО

Прочность при

ГОСТ 8847

8

продавливании шариком,

Н

300

500

600

800

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

пункт 8.7

СТО

Статическая прочность на

ИСО 12236,

9

прокол (СBR-метод), Н

не менее

700

1100

1200

1500

2000

2500

2800

3000

3200

3400

3600

пункт 8.8 СТО

Прочность при

динамической нагрузке

ИСО 13433,

пункт 8.9 СТО

10

(испытание падающим

конусом), мм

не более

45

35

25

23

21

17

17

15

14

12

10

Характерный размер

ИСО

11

отверстий Q90, мкм

не более

200

110

105

100

95

90

90

90

85

80

70

12956,

пункт 8.10 СТО

Коэффициент фильтрации

в направлении,

ГОСТ Р 52608,

пункт 8.11 СТО

12

перпендикулярном

плоскости полотна, при

70

70

65

60

55

55

45

45

40

40

40

нагрузке 2 кПа, м/сут.,

не менее

Водопроницаемость в

перпендикулярном

ИСО 11058

пункт 8.12 СТО

13

направлении

100

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

Скоростной индекс VIн50

мм/сек, не менее

Стойкость к действию

ГОСТ 12020

14

химических сред

(сохранение разрывной

90

пункт 2, пункт

8.13 СТО

нагрузки), % не менее

Стойкость к

ультрафиолетовому

ГОСТ 28205,

пункт 8.14

15

облучению (сохранение

90

СТО

разрывной нагрузки),% не

менее *

Стойкость к

многократному

пункт 8.15 СТО

16

замораживанию и

оттаиванию (сохранение

разрывной нагрузки), % не

менее

Стойкость к воздействию

90

ГОСТ

17

плесневых грибов, не

выше

ПГ113

9.049,

пункт 8.16 СТО

*Максимально допустимая продолжительность нахождения в открытом виде под воздействием прямых солнечных лучей

14 дней.

| Приложение А (обязательное) Таблица А2. Физико-механические показатели материала нетканого геотекстильного КАНВАЛАН И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование показателей | Норма для марки КАНВАЛАН И |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метод испытаний |
| № п/ п | Наименование показателей | МФ 8 | МФ 10 | МФ 12 | МФ 15 | МФ 16 | МФ 17 | МФ 20 | МФ 22 | МФ 24 | МФ 27 | Метод испытаний |
| 1 | Разрывная нагрузка, кН/м не менее: -продольное направление -поперечное направление | 8,5 8,0 | 11,0 10,0 | 13,0 12,0 | 16,0 15,0 | 17,0 16,0 | 18,0 17,0 | 21,0 20,0 | 23,0 22,0 | 25,0 24,0 | 28,0 27,0 | ГОСТ Р 53226, ИСО 10319, пункт 8.3 СТО |
| 2 | Относительное удлинение при максимальной нагрузке, % не более: -продольное направление -поперечное направление | 110 115 | 110 115 | 110 115 | 110 115 | 110 115 | 110 115 | 110 115 | 110 115 | 110 115 | 110 115 | ГОСТ Р 53226, ИСО 10319, пункт 8.3 СТО |
| 3 | Относительное удлинение при нагрузке 25 % , % не более -продольное направление -поперечное направление | 35 30 | 35 28 | 30 28 | 30 25 | 30 25 | 28 25 | 28 20 | 28 20 | 25 20 | 20 20 | ГОСТ Р 53226, ИСО 10319, пункт 8.3 СТО |
| 4 | Толщина при давлении 2 кПа, мм, 10 % | 1,45 | 1,65 | 1,95 | 2,30 | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 3,30 | 3,50 | 3,70 | ГОСТ Р 50276, пункт 8.4 СТО |
| 5 | Неравнота по массе, %, не более | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ГОСТ15902.2 пункт 8.5 СТО |
| 6 | Нагрузка на растяжение при 70% удлинения, кН/м, не менее -продольное направление -поперечное направление | 7,0 6,5 | 10,5 9,0 | 13,0 12,0 | 15,0 14,0 | 17,0 16,0 | 18,0 17,5 | 21,5 20,5 | 23,5 22,5 | 25,5 24,5 | 28,5 27,5 | ГОСТ Р 53226, ИСО 10319, пункт 8.3 СТО |

Нагрузка на растяжение

при  80%  удлинения,

ГОСТ Р

53226,

7

кН/м, не менее

ИСО 10319,

-продольное направление

-поперечное направление

7,5

7,0

11,0

9,5

13,5

12,5

15,5

14,5

17,5

16,5

18,5

18,0

22,0

21,0

24,0

23,0

26,0

25,0

29,0

28,0

пункт 8.3 СТО

Прочность при

ГОСТ 8847

8

продавливании шариком,

500

600

800

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

пункт 8.7

Н

Статическая прочность

СТО

ИСО 12236,

9

на прокол (СBR-метод),

1100

1200

1500

2000

2500

2800

3000

3200

3400

3600

пункт 8.8 СТО

Н, не менее

Прочность при

ИСО 13433,

10

динамической нагрузке

(испытание падающим

пункт 8.9 СТО

конусом), мм, не более

35

25

23

21

17

17

15

14

12

10

Характерный размер

ИСО

11

отверстий Q90, мкм

110

105

100

95

90

90

90

85

80

70

12956,

не более

Коэффициент

фильтрации в

направлении,

пункт 8.10 СТО

ГОСТ Р 52608,

пункт 8.11 СТО

12

перпендикулярном

70

65

60

55

55

45

45

40

40

40

плоскости полотна, при

нагрузке 2 кПа, м/сут.,

не менее

Водопроницаемость в

ИСО 11058

перпендикулярном

пункт

8.12

13

направлении

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

СТО

Скоростной индекс VIн50

мм/сек, не менее

Стойкость к действию

ГОСТ 12020

14

химических сред

(сохранение разрывной

90

пункт 2, пункт

8.13 СТО

нагрузки), % не менее

*Максимально допустимая продолжительность нахождения в открытом виде под воздействием прямых солнечных лучей

| 14 дней. 15 | Стойкость к ультрафиолетовому облучению (сохранение разрывной нагрузки),% не менее * | 90 | ГОСТ 28205, пункт 8.14 СТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Стойкость к многократному замораживанию и оттаиванию (сохранение разрывной нагрузки), % не менее | 90 | пункт 8.15 СТО |
| 17 | Стойкость к воздействию плесневых грибов, не выше | ПГ113 | ГОСТ 9.049, пункт 8.16 СТО |